Изоспан С

паро-гидроизоляция

Изоспан С — двухслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полимерной пленки.

Свойства материала Изоспан C позволяют применять его в качестве:

- пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;

- паро-гидроизоляции в конструкциях полов по бетонному основанию.

Изоспан С выпускается в полотнах стандартной ширины (1,6 м) и в полотнах увеличенной ширины (3,2 м). Использование широких полотен позволяет сократить время монтажа, снизить расходы на проклейку нахлестов, повысить надежность пароизоляционного слоя (в конструкциях полов по бетонным основаниям – паро-гидроизоляционного слоя) за счет меньшего количества нахлестов.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан С позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: утепленные скатные кровли, каркасные стены, внутренние стены (межкомнатные перегородки), чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия, полы по бетонному основанию.

| Гарантия |  |
| --- | --- |
| 10 лет (подробности в гарантийном сертификате) |  |
| Расчетный прогнозируемый срок службы |  |
| 30 лет (подробности в гарантийном сертификате) |  |
| Геометрические параметры |  |
| Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 3,2 / 1,6 (±1,5%) |
| Площадь, м² | 150 / 70 / 35 (-0%) |
| Технические характеристики |  |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011 | 190 (±30) / 120 (±20) |
| Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020 | 12 (-5/+26) |
| Водоупорность, мм. вод. ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2) | не менее 1200 |
| Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012 | не менее 70% |
| Температурный диапазон применения материала | от −60 °С до +80 °С |
| Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | Г4 |