Изоспан DM

паро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатной поверхностью

Изоспан DM — трехслойный материал, выполненный из высокопрочного полипропиленового тканого полотна, полимерной пленки и полипропиленового нетканого полотна.

Свойства материала Изоспан DM позволяют применять его в качестве:

- пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;

- подкровельной гидроизоляции в конструкциях неутепленных скатных кровель для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под кровлю;

- временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3–4 месяцев.

Высокая, за счет тканой структуры, прочность материала позволяет применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации.

Антиконденсатная поверхность материала Изоспан DM снижает риск падения капель конденсата с поверхности материала на внутреннюю отделку, а в случае неутепленной кровли — на перекрытие чердака.

Изоспан DM производится в полотнах стандартной ширины (1,6 м) и в широких полотнах (3,2 м). Использование широких полотен позволяет сократить время монтажа, повысить надежность пароизоляционного / гидроизоляционного слоя (за счет меньшего количества нахлестов), снизить расходы на проклейку нахлестов (за счет меньшего количества нахлестов).

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан DM позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: утепленные скатные кровли, неутепленные скатные кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия.

| Гарантия |  |
| --- | --- |
| 10 лет (подробности в гарантийном сертификате) |  |
| Расчетный прогнозируемый срок службы |  |
| 30 – 50 лет (подробности в гарантийном сертификате) |  |
| Геометрические параметры |  |
| Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 3,2 / 1,6 (±4%) |
| Площадь, м² | 150 / 70 / 35 (-0%) |
| Толщина, мм, ГОСТ EN 1849-2-2011 | 0,23 (±15%) |
| Технические характеристики |  |
| Масса на единицу площади, г/м2, ГОСТ EN 1849-2-2011 | 105 (±5%) |
| Водонепроницаемость, ГОСТ EN 1928-2011 (метод А) | водонепроницаем |
| Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020 | 37 (-30/+43) |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011 | 700 (±50) / 580 (±80) |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в прод./попер. направлении, %, ГОСТ 31899-2-2011 | 20 (±10) / 20 (±10) |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в прод./попер. направлении, Н, ГОСТ 31898-1-2011 | 430 (±40) / 380 (±40) |
| Стойкость к термическому старению, ГОСТ Р 59150-2020 (п. 5.7) | испытание выдержал |
| Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012 | не менее 70% |
| Температурный диапазон применения материала | от −60 °С до +80 °С |
| Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | Г4 |